附件：

    房屋建筑天棚批腻粉刷施工做法（推荐使用）
一、工艺流程

基层处理→抹水泥腻子→养护→抹底层腻子→抹面层腻子。

二、操作要求

（一）基层处理：首先应对混凝土基层的浮灰污物进行清理，对于天棚表面凹凸不平整的部位要剔凿平整，对于粘结在混凝土表面的废旧模板和铁钉等杂物要清除干净，并对混凝土表面的水泥棱（一般是模板的接缝处）进行打磨。

（二）抹水泥腻子：用腻子刮板将水泥腻子直接批抹在混凝土基层上。水泥腻子应用强度等级为32.5普通硅酸盐水泥和双飞粉与108等环保胶水经充分拌和而成，其体积比一般为1∶0.25∶0.83。该层主要起粘结和找平作用，其厚度应控制在1～3mm。
（三）养护：水泥腻子批抹完成后，应有3～5天的养护时间，期间可适量进行湿水养护。

（四）抹底层腻子：用腻子刮板将双飞粉腻子均匀批抹在水泥腻子上。底层双飞粉腻子应用强度等级为32.5普通硅酸盐水泥和双飞粉与108等环保胶水经充分拌和而成，其体积比一般为1∶1.5∶1.6。该层主要起找平作用，其厚度应控制在1～2mm。

（五）抹面层腻子：用腻子刮板将面层双飞粉腻子均匀批抹在底层双飞粉腻子上。面层双飞粉腻子应用强度等级为32.5普通硅酸盐水泥和双飞粉与108等环保胶水经充分拌和而成，其体积比一般为1∶4∶3.3。该层主要起装饰作用，其厚度应控制在1mm左右。

三、质量标准

（一）主控项目：

1、天棚批腻粉刷所用材料的品种和性能应符合设计及国家规范、标准的要求。

2、粉刷层与混凝土基体之间及各粉刷层之间必须粘结牢固，粉刷层应无掉皮、脱层、空鼓，面层应无裂缝。

（二）一般项目：

1、天棚批腻粉刷工程的表面质量应符合下列规定：

（1）普通抹灰：表面应光滑、洁净、平整、纹路均匀一致，阴阳角线条应顺直、清晰。

（2）高级抹灰：表面应光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹，阴阳角线条应平直方正、清晰美观。

2、孔洞、槽、盒周围的表面应边缘整齐、方正、光滑。

3、抹灰层的总厚度应符合设计要求，且不得大于8mm。
4、天棚批腻粉刷工程质量的允许偏差和检验方法应符合下表的规定。
天棚批腻粉刷工程质量的允许偏差和检验方法

	项次
	项    目
	允 许 偏 差（mm）
	检  验  方  法

	
	
	普通抹灰
	高级抹灰
	

	1
	表面平整度
	3
	2
	用2m靠尺及塞尺检查

	2
	阴阳角方正
	3
	2
	用直角检测尺检查

	3
	颜   色
	均匀一致
	均匀一致
	观   察

	4
	疙瘩、刷纹、砂眼
	允许少量轻微
	不允许
	观   察


PAGE  
4
—    —


