童鞋产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品3双，其中2双作为检验样品，1双作为备用样品。婴儿鞋检验数量加1双。

二、检验依据

表1儿童旅游鞋

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 成鞋耐折性能 | GB/T 3903.1 |
| 2 | 帮底剥离强度 或底墙与帮面剥离强度 | GB/T 3903.3 |
| 3 | 外底耐磨性能 | GB/T 3903.2 |
| 4 | 衬里和内垫耐摩擦色牢度 | QB/T 2882 |
| 5 | 外底硬度 | GB/T 3903.4 |
| 6 | 皮革和毛皮中的六价铬 | GB/T 22807 |
| 7 | 可分解有害芳香胺染料 | GB/T 17592、GB/T19942等 |
| 8 | 甲醛 | GB/T 2912.1 GB/T 19941.1 |
| 9 | 重金属总量（砷、铅、镉） | QB/T 4340 |

表2 儿童皮鞋

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 耐折性能 | GB/T 3903.1 |
| 2 | 耐磨性能 | GB/T 3903.2 |
| 3 | 剥离强度 | GB/T 3903.3 |
| 4 | 外底硬度 | GB/T 3903.4 |
| 5 | 鞋帮拉出强度 | QB/T 2880 |
| 6 | 衬里和内垫摩擦色牢度 | QB/T 2882 |
| 7 | 勾心纵向刚度 | GB/T 3903.34 |
| 8 | 勾心硬度 | GB/T 230.1 |
| 9 | 勾心长度 | GB/T 28011 |
| 10 | 勾心弯曲性能 | GB/T 28011 |
| 11 | 皮革和毛皮中的六价铬 | GB/T 22807 |
| 12 | 可分解有害芳香胺染料 | GB/T 17592、GB/T 19942等 |
| 13 | 甲醛 | GB/T 2912.1 GB/T 19941.1 |
| 14 | 重金属总量（砷、铅、镉） | QB/T 4340 |

表3儿童胶鞋（含布面童胶鞋）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外底耐磨性能/磨耗量 | GB/T 9867、GB/T 1689等 |
| 2 | 外底硬度 | GB/T 531.1等 |
| 3 | 衬里和内底（内垫）耐摩擦色牢度（沾色） | QB/T 2882 |
| 4 | 游离甲醛 | GB/T 2912.1 |
| 5 | 可萃取的重金属 （铅（Pb）、镉（Cd）、砷（As）） | GB/T 17593.1 GB/T 17593.4 或GB/T 17593.2 |
| 6 | 可分解有害芳香胺染料 | GB/T 17592、GB/T19942等 |

执行企业标准、团体标准、地方标准等产品标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）依据标准

GB 30585-2014   儿童鞋安全技术规范

QB/T 2880  儿童皮鞋

QB/T 4331  儿童旅游鞋

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准等产品标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。