锂离子电池产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。

每组样本需抽取样品数量如下表所示：

| 序 号 | 产品名称 |  |  | 第1组数量（款） | 第2组数量（款） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锂离子电池 | 便携式电子产品用锂离子电池和电池组 | 电池 | 15 | 9 |
|  |  |  | 电池组 | 15 | 7 |
| 2 |  | 固定式电子设备用 锂离子电池和电池组 | 电池组（n≥15） | 4 | 1 |
|  |  |  | 电池组（n＜15） | [15/n]+4 | 2 |
| 3 |  | 电动摩托车和电动轻便摩托车用锂离子电池 |  | 2 | 1 |
| 4 |  | 电力储能用锂离子电池 |  | 2 | 1 |

注：1.n为电池组内部电芯数量；当n无法确定时，n取1；

2.[15/n]为取整函数，表示取15/n的整数部分，例如当15/n =3.14时，[15/n]=3；15/n =4时，[15/n]=4。

二、检验依据

锂离子电池（便携式电子产品用锂离子电池和电池组）

| 便携式电子产品用锂离子电池 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 检验项目 |  | 检验方法 |
| 1 |  | 样品容量测试 |  | GB 31241-2022 |
| 2 |  | 高温外部短路 |  | GB 31241-2022 |
| 3 |  | 过充电 |  | GB 31241-2022 |
| 4 |  | 重物冲击a |  | GB 31241-2022 |
| 5 |  | 热滥用 |  | GB 31241-2022 |
| 6 |  | 燃烧喷射 |  | GB 31241-2022 |
| 便携式电子产品用锂离子电池组 |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |  |
| 1 | 样品容量测试 |  | GB 31241-2022 |  |
| 2 | 高温使用 |  | GB 31241-2022 |  |
| 3 | 过压充电保护 |  | GB 31241-2022 |  |
| 4 | 过流充电保护 |  | GB 31241-2022 |  |
| 5 | 短路保护 |  | GB 31241-2022 |  |
| 6 | 过压充电 |  | GB 31241-2022 |  |
| 7 | 过流充电 |  | GB 31241-2022 |  |
| 8 | 外部短路 |  | GB 31241-2022 |  |

注：1.所有项目的检测需要提供制造商参数（见附件197-1），若受检企业未提供充放电方法，则采用标准方法进行充放电：电池或电池组充电前先在23℃±2℃的环境温度下以0.2It A进行放电至截止电压，然后电池在相同的环境温度条件下，以0.2It A电流进行充电，当电池或电池组端电压达到充电限制电压时，改为恒压充电，直到充电电流小于或等于0.02It A，最长充电时间不大于8h，停止充电；

2.a“重物冲击”项目软包电池不适用。

锂离子电池（固定式电子设备用锂离子电池和电池组）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电池样品容量测试a | GB 40165-2021 |
| 2 | 高温外部短路 | GB 40165-2021 |
| 3 | 过充电 | GB 40165-2021 |
| 4 | 强制放电 | GB 40165-2021 |
| 5 | 重物冲击/挤压 | GB 40165-2021 |
| 6 | 热滥用 | GB 40165-2021 |
| 7 | 过压充电b | GB 40165-2021 |
| 8 | 短路b | GB 40165-2021 |
| 9 | 过热b | GB 40165-2021 |

注：1.所有项目的检测需要提供制造商参数（见附件197-3），若受检企业未提供充放电方法，则采用标准方法进行充放电：电池或电池组充电前先在23℃±2℃的环境温度下以0.2It A进行放电至截止电压，然后电池在相同的环境温度条件下，以0.2It A电流进行充电，当电池或电池组端电压达到充电限制电压时，改为恒压充电，直到充电电流小于或等于0.02It A，最长充电时间不大于8h，停止充电。

2.a抽查样品为电池组，对电池组的电芯进行容量测试，检测方法参照GB 40165-2021中第4.6.3条，结果按照电芯明示的额定容量/能量进行判定。电池组仅测试a、b项目，b不适用于电池单体。

锂离子电池（电动摩托车和电动轻便摩托车用锂离子电池）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 室温放电容量 | GB/T 36672-2018 |
| 2 | 过充电保护 | GB/T 36672-2018 |
| 3 | 过放电保护 | GB/T 36672-2018 |
| 4 | 过温保护 | GB/T 36672-2018 |
| 5 | 短路保护 | GB/T 36672-2018 |
| 6 | 海水浸泡 | GB/T 36672-2018 |
| 7 | 跌落 | GB/T 36672-2018 |

注：若制造商未声明充放电方法，采用标准规定的方法进行充放电。若电芯正极材料为磷酸铁锂，则电池组充电限制电压为n×3.65 V；电芯正极材料为其他材料类型的电池组，则充电限制电压为n×4.2 V（n为电池组内单体电池或单体电池并联块的串联级数）；电池组放电终止电压为制造商明示电压值，若制造商未进行明示则放电至电池组保护动作。

锂离子电池（电力储能用锂离子电池）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘性能试验（电池模块） | GB/T 36276-2023 |
| 2 | 耐压性能试验（电池模块） | GB/T 36276-2023 |
| 3 | 过充电试验（电池模块） | GB/T 36276-2023 |

注：1.抽取3个月以内出厂的样品；

2.所检项目的检测需要提供电池模块技术规格数据表（见附件197-5）。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）依据标准

GB 31241-2022《便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全技术规范》

GB 40165-2021《固定式电子设备用锂离子电池和电池组 安全技术规范》

GB/T 36672-2018《电动摩托车和电动轻便摩托车用锂离子电池》

GB/T 36276-2023《电力储能用锂离子电池》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。