贵金属及其饰品产品质量监督抽查实施细则

（2026年版）

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次按照下表的样品数量，随机抽取同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的样品作为检验样品，不抽备用样品。

表1 每批次样品数量要求

| 产品种类 | 检验样品数量 |
| --- | --- |
| 金、银、铂首饰 | 抽取重量不小于3.5克的样品 |

二、检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 贵金属含量 （纯度） | GB/T 18043—2013 GB/T 17832—2021 GB/T 19720—2024 GB/T40114—2021 GB/T 9288—2019 |
| 2 | 标签（贵金属材料中文名称） | GB 11887—2012 |
| 3 | 命名规则 | GB 11887—2012 |
| 4 | 印记 | GB 11887—2012 |
| 5 | 有害元素 （砷、汞、铅、镉） | GB 28020—2011 GB 28021—2011 |
| 6 | 贵金属质量允差 | QB/T 1690—2021 |
| 备注： 1.判定贵金属材料纯度（含量）时，以产品印记标注为准。 2.贵金属质量允差项目仅适用于以质量作为结算依据的产品。 3.贵金属含量（纯度）项目，当测量结果范围上限小于标称值低限或测量结果范围包含标称值低限时，应依据GB 11887中规定的仲裁方法（有损）进行复测，检验结论以复测结论为准。 4.有害元素项目，当使用GB/T 28020—2011 方法测试有检出时，应使用GB/T 28021—2011方法进行复测，检验结论以复测结论为准。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

三、判定规则

（一）依据标准

GB 11887—2012 首饰 贵金属纯度的规定及命名方法（含第1号修改单）

GB 28480—2012 饰品 有害元素限量的规定

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。