珠海市油墨产品质量监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。每组样本需抽取样品数量如下表所示：

| 序号 | 明示的产品标准 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | QB/T 1046-2012 | 100g/瓶×2瓶 | 200g |
| 2 | QB/T 2024-2012 | 100g/瓶×2瓶 | 200g |
| 3 | QB/T 2825-2017 | 100g/瓶×2瓶 | 200g |
| 4 | QB/T 2624-2012 | 100g/瓶×2瓶 | 200g |
| 5 | QB/T 1865-2014 | 100g/瓶×2瓶 | 200g |
| 6 | QB/T 2824-2017 | 100g/瓶×2瓶 | 200g |
| 7 | QB/T 2826-2017 | 100g/瓶×2瓶 | 200g |
| 8 | QB/T 4103-2010 | 100g/瓶×2瓶 | 200g |
| 9 | GB/T 26394-2011 | 100g/瓶×2瓶 | 200g |
| 10 | GB/T 26395-2011 | 100g/瓶×2瓶 | 200g |
| 11 | GB/T 26461-2011 | 100g/瓶×2瓶 | 200g |
| 注：1、其他明示标准为适用的团体标准、企业标准时，以标准实际要求为准。2、每款油墨需额外抽取50g的标准墨。 |  |  |  |

二、主要检验项目及检验项目属性划分

（一）明示产品标准为QB/T 1046-2012

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 | GB/T 13217.1 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 着色力 | GB/T 13217.6 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 细度 | GB/T 13217.3 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 粘度 | GB/T 13217.4 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 初干性 | GB/T 13217.5 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 附着牢度 | GB/T 13217.7 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 溶剂残留总量 | QB/T 2929 |  | ● | ● |  |  |
| 8 | 苯类溶剂残留总量 | QB/T 2929 |  | ● | ● |  |  |
| 9 | 可溶性锑 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 10 | 可溶性钡 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 11 | 可溶性砷 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 12 | 可溶性镉 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 13 | 可溶性铬 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 14 | 可溶性铅 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 15 | 可溶性汞 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 16 | 可溶性硒 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 17 | 铅、汞、镉、六价铬的总含量 | QB 2930.2 |  | ● | ● |  |  |

（二）明示产品标准为QB/T 2024-2012

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 | GB/T 13217.1 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 着色力 | GB/T 13217.6 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 细度 | GB/T 13217.3 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 粘度 | GB/T 13217.4 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 初干性 | GB/T 13217.5 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 附着牢度 | GB/T 13217.7 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 表面张力 | QB/T 2024-2012附录A |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 溶剂残留总量 | QB/T 2929 |  | ● | ● |  |  |
| 9 | 苯类溶剂残留总量 | QB/T 2929 |  | ● | ● |  |  |
| 10 | 可溶性锑 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 11 | 可溶性钡 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 12 | 可溶性砷 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 13 | 可溶性镉 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 14 | 可溶性铬 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 15 | 可溶性铅 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 16 | 可溶性汞 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 17 | 可溶性硒 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 18 | 铅、汞、镉、六价铬的总含量 | QB 2930.2 |  | ● | ● |  |  |

（三）明示产品标准为QB/T 2825-2017

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 | GB/T 13217.1 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 粘度 | GB/T 13217.4 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 细度 | GB/T 13217.3 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | pH | QB/T 2825-2017/4.5 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 光泽偏差 | GB/T 13217.2 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 初干性 | GB/T 13217.5 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 着色力 | GB/T 13217.6 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 附着牢度 | GB/T 13217.7 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 抗粘连 | GB/T 13217.8 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 溶剂残留总量 | QB/T 2929 |  | ● | ● |  |  |
| 11 | 苯类溶剂残留总量 | QB/T 2929 |  | ● | ● |  |  |
| 12 | VOC | GB/T 23986-2009 |  | ● | ● |  |  |
| 13 | 可溶性锑 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 14 | 可溶性钡 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 15 | 可溶性砷 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 16 | 可溶性镉 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 17 | 可溶性铬 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 18 | 可溶性铅 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 19 | 可溶性汞 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 20 | 可溶性硒 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 21 | 铅、汞、镉、六价铬的总含量 | QB 2930.2 |  | ● | ● |  |  |

（四）明示产品标准为QB/T 2624-2012

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 | GB/T 14624.1 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 着色力 | GB/T 14624.2 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 细度 | QB/T 2624-2012附录A |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 粘性 | GB/T 18723 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 固着速度 | QB/T 2624-2012附录B |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 结膜干燥 | GB/T 14624.4 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 流动值 | QB/T 2624-2012附录D |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 流动度 | GB/T 14624.3 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 光泽 | QB/T 2624-2012附录C |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 可溶性锑 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 11 | 可溶性钡 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 12 | 可溶性砷 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 13 | 可溶性镉 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 14 | 可溶性铬 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 15 | 可溶性铅 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 16 | 可溶性汞 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 17 | 可溶性硒 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 18 | 铅、汞、镉、六价铬的总含量 | QB 2930.2 |  | ● | ● |  |  |

（五）明示产品标准为QB/T 1865-2014

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 | GB/T 14624.1 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 着色力 | GB/T 14624.2 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 细度 | QB/T 2624-2012附录A |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 流动度 | GB/T 14624.3 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 粘性 | GB/T 18723 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 流动值 | QB/T 2624-2012附录D |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 可溶性锑 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 8 | 可溶性钡 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 9 | 可溶性砷 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 10 | 可溶性镉 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 11 | 可溶性铬 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 12 | 可溶性铅 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 13 | 可溶性汞 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 14 | 可溶性硒 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 15 | 铅、汞、镉、六价铬的总含量 | QB 2930.2 |  | ● | ● |  |  |

（六）明示产品标准为QB/T 2824-2017

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 | GB/T 14624.1 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 细度 | QB/T 2624-2012附录A |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 流动度 | GB/T 14624.3 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 着色力 | GB/T 18723 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 固着速度 | QB/T 2624-2012附录B |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 热固性能 | QB/T 2824-2017/4.8 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 流动值 | QB/T 2624-2012附录D |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 粘性 | GB/T 18723 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 可溶性锑 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 10 | 可溶性钡 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 11 | 可溶性砷 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 12 | 可溶性镉 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 13 | 可溶性铬 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 14 | 可溶性铅 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 15 | 可溶性汞 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 16 | 可溶性硒 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 17 | 铅、汞、镉、六价铬的总含量 | QB 2930.2 |  | ● | ● |  |  |

（七）明示产品标准为QB/T 2826-2017

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 | GB/T 14624.1 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 细度 | QB/T 2624-2012附录A |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 着色力 | GB/T 14624.2 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 黏性 | GB/T 18723 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 干燥性 | QB/T 2826-2017/4.6 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 流动度 | GB/T 14624.3 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 可溶性锑 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 8 | 可溶性钡 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 9 | 可溶性砷 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 10 | 可溶性镉 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 11 | 可溶性铬 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 12 | 可溶性铅 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 13 | 可溶性汞 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 14 | 可溶性硒 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 15 | 铅、汞、镉、六价铬的总含量 | QB 2930.2 |  | ● | ● |  |  |
| 16 | VOC | GB/T 23986-2009 |  | ● | ● |  |  |

（八）明示产品标准为QB/T 4103-2010

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 | GB/T 13217.1 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 细度 | GB/T 13217.3 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 粘度 | GB/T 13217.4 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 着色力 | GB/T 13217.6 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 附着牢度 | GB/T 13217.7 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | PH | QB/T 4103-2010/4.5 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 初干性 | GB/T 13217.5 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 光泽 | GB/T 13217.2 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 耐水性 | QB/T 4103-2010/4.9 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 耐摩擦性 | QB/T 4103-2010/4.11 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | VOC | HJ/T 371-2007附录E |  | ● | ● |  |  |
| 12 | 可溶性锑 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 13 | 可溶性钡 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 14 | 可溶性砷 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 15 | 可溶性镉 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 16 | 可溶性铬 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 17 | 可溶性铅 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 18 | 可溶性汞 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 19 | 可溶性硒 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |

（九）明示产品标准为GB/T 26394-2011

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 | GB/T 13217.1 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 细度 | GB/T 13217.3 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 粘度 | GB/T 13217.4 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 着色力 | GB/T 13217.6 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 附着牢度 | GB/T 13217.7 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 剥离力 | GB/T 26394-2011附录A |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 乙醇、异丙醇、正丙醇 | GB/T 26395-2011附录A |  | ● | ● |  |  |
| 8 | 挥发性有机化合物最大限量 | GB/T 26395-2011附录B |  | ● | ● |  |  |
| 9 | 可溶性锑 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 10 | 可溶性钡 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 11 | 可溶性砷 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 12 | 可溶性镉 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 13 | 可溶性铬 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 14 | 可溶性铅 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 15 | 可溶性汞 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 16 | 可溶性硒 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |

（十）明示产品标准为GB/T 26395-2011

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 | GB/T 13217.1 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 细度 | GB/T 13217.3 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 粘度 | GB/T 13217.4 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 着色力 | GB/T 13217.6 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 附着牢度 | GB/T 13217.7 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 耐光(四级) | GB/T 22771 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 耐热性 | GB/T 26395-2011/5.7 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 耐摩擦性 | GB/T 26395-2011/5.8 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 乙醇、异丙醇、正丙醇 | GB/T 26395-2011附录A |  | ● | ● |  |  |
| 10 | 挥发性有机化合物最大限量 | GB/T 26395-2011附录B |  | ● | ● |  |  |
| 11 | 可溶性锑 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 12 | 可溶性钡 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 13 | 可溶性砷 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 14 | 可溶性镉 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 15 | 可溶性铬 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 16 | 可溶性铅 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 17 | 可溶性汞 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 18 | 可溶性硒 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |

（十一）明示产品标准为GB/T 26461-2011

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 | GB/T 13217.1 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 细度 | GB/T 13217.3 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 粘度 | GB/T 13217.4 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 着色力 | GB/T 13217.6 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 附着牢度 | GB/T 13217.7 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 耐光(四级) | GB/T 22771 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 耐热 | GB/T 26461-2011/4.7 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 耐摩擦性 | GB/T 26461-2011/4.8 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 挥发性有机化合物最大限量 | GB/T 26395-2011附录B |  | ● | ● |  |  |
| 10 | 可溶性锑 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 11 | 可溶性钡 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 12 | 可溶性砷 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 13 | 可溶性镉 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 14 | 可溶性铬 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 15 | 可溶性铅 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 16 | 可溶性汞 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |
| 17 | 可溶性硒 | QB 2930.1 |  | ● | ● |  |  |

（十二）明示产品标准为企业标准的，根据企标实际要求为准。

三、判定规则

（一）依据标准

QB/T 1046-2012凹版塑料薄膜表印油墨

QB/T 2024-2012凹版塑料薄膜复合油墨

QB/T 2825-2017柔性版水性油墨

QB/T 2624-2012单张纸胶印油墨

QB/T 1865-2014胶印轮转冷固型油墨

QB/T 2824-2017胶印热固着轮转油墨

QB/T 2826-2017胶印紫外光固化油墨

QB/T 4103-2010水性凹版塑料薄膜表印油墨

GB/T 26394-2011水性薄膜凹印复合油墨

GB/T 26395-2011水性烟包凹印油墨

GB/T 26461-2011纸张凹印油墨

有效的企业标准和产品明示指标或其他相适应的产品标准。

(二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定；

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定；如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定。