珠海市办公用纸产品质量监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。每组样本需抽取样品数量如下表所示：

| 序号 | 明示的产品标准 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GB/T 24988-2020复印纸 | 3包 | 3包 |
| 2 | GB/T 22835-2008 信息处理用连续格式纸 | 3包 | 3包 |
| 3 | GB/T 21301-2007喷墨打印纸 | 3包 | 3包 |
| 4 | GB/T 28210-2011热敏纸 | 3卷 | 3卷 |
| 注：其他明示标准为适用的团体标准、企业标准时，以标准实际要求为准。 |  |  |  |

二、主要检验项目及检验项目属性划分

（一）明示产品标准为GB/T 24988-2020

| 产品类别 | 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 复印纸 | 1 | 定量偏差 | GB/T 24988-2020 |  | ● |  | ● |  |
|  | 2 | 厚度 | GB/T 24988-2020 |  | ● |  | ● |  |
|  | 3 | 挺度 | GB/T 24988-2020 |  | ● |  | ● |  |
|  | 4 | 平滑度 | GB/T 24988-2020 |  | ● |  | ● |  |
|  | 5 | 不透明度 | GB/T 24988-2020 |  | ● |  | ● |  |
|  | 6 | D65亮度 | GB/T 24988-2020 |  | ● |  | ● |  |
|  | 7 | 可勃值（Cobb60） | GB/T 24988-2020 |  | ● |  | ● |  |
|  | 8 | 尘埃度 | GB/T 24988-2020 |  | ● |  | ● |  |
|  | 9 | 交货水分 | GB/T 24988-2020 |  | ● |  | ● |  |
|  | 10 | 长度偏差 | GB/T 24988-2020 |  | ● |  | ● |  |
|  | 11 | 宽度偏差 | GB/T 24988-2020 |  | ● |  | ● |  |
|  | 12 | 偏斜度 | GB/T 24988-2020 |  | ● |  | ● |  |
|  | 13 | 外观 | GB/T 24988-2020 |  | ● |  |  | ● |
|  | 14 | 净含量 | GB/T 24988-2020 |  | ● |  | ● |  |

（二）明示产品标准为GB/T 22835-2008

1.单联打印纸

| 产品类别 | 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单联打印纸 | 1 | 定量 | QB/T 3507-1999 |  | ● |  | ● |  |
|  | 2 | 紧度 | QB/T 3507-1999 |  | ● |  | ● |  |
|  | 3 | 抗张强度 | QB/T 3507-1999 |  | ● |  | ● |  |
|  | 4 | 撕裂度 | QB/T 3507-1999 |  | ● |  | ● |  |
|  | 5 | 平滑度 | QB/T 3507-1999 |  | ● |  | ● |  |
|  | 6 | 白度 | QB/T 3507-1999 |  | ● |  | ● |  |
|  | 7 | 施胶度 | QB/T 3507-1999 |  | ● |  | ● |  |
|  | 8 | 尘埃度 | QB/T 3507-1999 |  | ● |  | ● |  |
|  | 9 | 灰分 | QB/T 3507-1999 |  | ● |  | ● |  |
|  | 10 | 交货水分 | QB/T 3507-1999 |  | ● |  | ● |  |
|  | 11 | 总宽度尺寸偏差 | GB/T 22835-2008 |  | ● |  | ● |  |
|  | 12 | 纵向尺寸偏差 | GB/T 22835-2008 |  | ● |  | ● |  |
|  | 13 | 输送孔 | GB/T 22835-2008 |  | ● |  | ● |  |
|  | 14 | 横向折线 | GB/T 22835-2008 |  | ● |  | ● |  |
|  | 15 | 每本纸的张数偏差 | GB/T 22835-2008 |  | ● |  | ● |  |
|  | 16 | 断头和接头 | GB/T 22835-2008 |  | ● |  | ● |  |
|  | 17 | 横向折线抗张强度 | GB/T 22835-2008 |  | ● |  | ● |  |
|  | 18 | 纸张表面质量 | GB/T 22835-2008 |  | ● |  |  | ● |
|  | 19 | 折叠端面 | GB/T 22835-2008 |  | ● |  | ● |  |

2.多联打印纸

| 产品类别 | 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多联打印纸 | 1 | 定量偏差 | GB/T 16797-2017 |  | ● |  | ● |  |
|  | 2 | 紧度 | GB/T 16797-2017 |  | ● |  | ● |  |
|  | 3 | D65亮度 | GB/T 16797-2017 |  | ● |  | ● |  |
|  | 4 | 不透明度 | GB/T 16797-2017 |  | ● |  | ● |  |
|  | 5 | CF面平滑度 | GB/T 16797-2017 |  | ● |  | ● |  |
|  | 6 | CF面表面PH | GB/T 16797-2017 |  | ● |  | ● |  |
|  | 7 | 横向伸缩率 | GB/T 16797-2017 |  | ● |  | ● |  |
|  | 8 | 耐摩擦性 | GB/T 16797-2017 |  | ● |  | ● |  |
|  | 9 | 显色密度 | GB/T 16797-2017 |  | ● |  | ● |  |
|  | 10 | 显色灵敏度 | GB/T 16797-2017 |  | ● |  | ● |  |
|  | 11 | 耐光性 | GB/T 16797-2017 |  | ● |  | ● |  |
|  | 12 | 交货水分 | GB/T 16797-2017 |  | ● |  | ● |  |
|  | 13 | 总宽度尺寸偏差 | GB/T 22835-2008 |  | ● |  | ● |  |
|  | 14 | 纵向尺寸偏差 | GB/T 22835-2008 |  | ● |  | ● |  |
|  | 15 | 输送孔 | GB/T 22835-2008 |  | ● |  | ● |  |
|  | 16 | 横向折线 | GB/T 22835-2008 |  | ● |  | ● |  |
|  | 17 | 每本纸的张数偏差 | GB/T 22835-2008 |  | ● |  | ● |  |
|  | 18 | 断头和接头 | GB/T 22835-2008 |  | ● |  | ● |  |
|  | 19 | 横向折线抗张强度 | GB/T 22835-2008 |  | ● |  | ● |  |
|  | 20 | 纸张表面质量 | GB/T 22835-2008 |  | ● |  |  | ● |
|  | 21 | 折叠端面 | GB/T 22835-2008 |  | ● |  | ● |  |

（三）明示产品标准为GB/T 21301-2007

| 产品类别 | 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 喷墨打印纸 | 1 | 定量偏差 | GB/T 21301-2007 |  | ● |  | ● |  |
|  | 2 | 厚度偏差 | GB/T 21301-2007 |  | ● |  | ● |  |
|  | 3 | 亮度 | GB/T 21301-2007 |  | ● |  | ● |  |
|  | 4 | 光泽度 | GB/T 21301-2007 |  | ● |  | ● |  |
|  | 5 | 色调 | GB/T 21301-2007 |  | ● |  | ● |  |
|  | 6 | 色差 | GB/T 21301-2007 |  | ● |  | ● |  |
|  | 7 | 不透明度 | GB/T 21301-2007 |  | ● |  | ● |  |
|  | 8 | 防水性 | GB/T 21301-2007 |  | ● |  | ● |  |
|  | 9 | 吸墨性 | GB/T 21301-2007 |  | ● |  | ● |  |
|  | 10 | 反射密度 | GB/T 21301-2007 |  | ● |  | ● |  |
|  | 11 | 尺寸偏差 | GB/T 21301-2007 |  | ● |  | ● |  |
|  | 12 | 偏斜度 | GB/T 21301-2007 |  | ● |  | ● |  |
|  | 13 | 外观质量 | GB/T 21301-2007 |  | ● |  |  | ● |

（四）明示产品标准为GB/T 28210-2011

| 产品类别 | 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热敏纸 | 1 | 定量 | GB/T 28210-2011 |  | ● |  | ● |  |
|  | 2 | 定量偏差 | GB/T 28210-2011 |  | ● |  | ● |  |
|  | 3 | 紧度 | GB/T 28210-2011 |  | ● |  | ● |  |
|  | 4 | 亮度（白度） | GB/T 28210-2011 |  | ● |  | ● |  |
|  | 5 | 平滑度 | GB/T 28210-2011 |  | ● |  | ● |  |
|  | 6 | 抗张强度 | GB/T 28210-2011 |  | ● |  | ● |  |
|  | 7 | 撕裂度 | GB/T 28210-2011 |  | ● |  | ● |  |
|  | 8 | 静态发色密度值 | GB/T 28210-2011 |  | ● |  | ● |  |
|  | 9 | 尘埃度 | GB/T 28210-2011 |  | ● |  | ● |  |
|  | 10 | 耐光性能 | GB/T 28210-2011 |  | ● |  | ● |  |
|  | 11 | 耐热性能 | GB/T 28210-2011 |  | ● |  | ● |  |
|  | 12 | 耐温性能 | GB/T 28210-2011 |  | ● |  | ● |  |
|  | 13 | 交货水分 | GB/T 28210-2011 |  | ● |  | ● |  |
|  | 14 | 外观质量 | GB/T 28210-2011 |  | ● |  |  | ● |

（五）明示产品标准为其它质量标准的，根据标准实际要求为准。

三、判定规则

（一）依据标准

GB/T 24988-2020《复印纸》

GB/T 22835-2008《信息处理用连续格式纸》

GB/T 21301-2007《喷墨打印纸》

GB/T 16797-2017《无碳复写纸》

QB/T 3507-1999《电子计算机连续记录格式原纸》

GB/T 28210-2011《热敏纸》

有效的企业标准和产品明示指标或其他相适应的产品标准。

(二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定；

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定；如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定。