珠海市卫生纸产品质量监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：每批次产品抽取样品，每卷独立密封包装：3包（不少于8卷/包），其中2包用于检验，1包用于备用样品；每卷非独立密封包装：8包（不少于8卷/包），其中5包用于检验，3包用于备用样品。

其他注意事项：a.需确认等级（优等品、一等品、合格品），b.明示标准为GB/T 20810-2018时，需确认产品类型（卫生纸、卫生纸原纸）和原料（原生浆、回用浆）。

二、主要检验项目及检验项目属性划分

（一）明示产品标准为GB/T 20810-2018

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D65亮度 | GB/T 7974-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 横向吸液高度（成品层） | GB/T 461.1-2002 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 抗张指数 | GB/T 20810-2018 6.5 GB/T 24328.3-2009 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 柔软度（成品层纵横平均） | GB/T 20810-2018 6.6 GB/T 8942-2016 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 灰分 | GB/T 742-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 可迁移性荧光物质 | GB/T 20810-2018 6.7 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 洞眼 | GB/T 20810-2018 6.11 |  | ● |  |  | ● |
| 8 | 尘埃度 | GB/T 20810-2018 6.12 GB/T 1541-2013 |  | ● |  |  | ● |
| 9 | 交货水分 | GB/T 462-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 细菌菌落总数 | GB/T 20810-2018 附录C |  | ● | ● |  |  |
| 11 | 大肠菌群 | GB/T 20810-2018 附录C |  | ● | ● |  |  |
| 12 | 金黄色葡萄球菌 | GB/T 20810-2018 附录C |  | ● | ● |  |  |
| 13 | 溶血性链球菌 | GB/T 20810-2018 附录C |  | ● | ● |  |  |
| 备注： 1.仅抽取明示执行标准GB/T 20810-2018《卫生纸（含卫生纸原纸）》的产品。 2.印花、染色的卫生纸和卫生原纸不考核D65亮度。 3.序号1-9项目原则上用原样复检，当原样样本量不足时则用备样复检。序号10-13项目不予复检。 |  |  |  |  |  |  |  |

（二）明示产品标准为企业标准的，根据企标实际要求为准。

（三）执行团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

（四）凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

(一)依据标准

GB/T 20810-2018卫生纸（含卫生纸原纸）

有效的企业标准和产品明示指标或其他相适应的产品标准。

(二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定；

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定；如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定。