珠海市建筑钢材产品质量监督抽查实施细则

一、 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：具体抽样数量和方法如下：

（一）热轧带肋钢筋

对直条热轧带肋钢筋取样时，在同一标准生产的同一商标、同一牌号、同一规格的产品中随机抽取1捆，在该捆中随机抽取5 根钢筋，每根钢筋截取的长度为2400mm（d≥28mm 的钢筋取样长度为3400mm），逐根顺序编号为1～5，再把每根钢筋分成2 支长度为1200mm 的样品（d≥28mm 的每根钢筋分成2支长度为1700mm 的样品），2支样品逐支编号标记，并一一对应（如1-a，1-b），每支样品要保证有完整的表面标志，标记a的5支样品为检验样品，标记b的5支样品为备用样品。

检样和备样分别包装和封存。

对盘卷热轧带肋钢筋取样时，随机抽取同一商标、同一牌号、同一规格产品的5盘产品，在每盘钢筋上距头或尾至少2000mm处，随机截取1根长度为2400mm 的钢筋，逐根顺序编号为1～5，再把每根钢筋分成2支长度为1200mm 的样品，2 支样品逐支编号标记，并一一对应（如1-a，1-b）。标记a 的5 支样品为检验样品，标记b 的5 支样品为备用样品。

检样和备样分别包装和封存。

（二）热轧光圆钢筋

对直条热轧光圆钢筋取样时，在同一标准生产的同一商标、同一牌号、同一规格的产品中随机抽取1捆，在该捆中随机抽取5根钢筋，每根钢筋截取的长度为2400 mm的热轧光圆钢筋，逐根顺序编号为1～5，再把每根钢筋分成2支长度为1200 mm的样品，2支样品逐支编号标记，并一一对应（如l-a，l-b），标记a的5支样品为检验样品，标记b的5支样品为备用样品。检样和备样分别包装和封存。

对盘卷热轧光圆钢筋取样时，随机抽取同一商标、同一牌号、同一规格产品的5盘产品,在每盘钢筋上距头或尾至少2000 mm处，随机截取1根长度为2400 mm的钢筋，逐根顺序编号为1～5，再把每根钢筋分成2支长度为1 200 mm的样品，2支样品逐支编号标记，并一一对应（如l-a，l-b）。标记a的5支样品为检验样品，标记b的5支样品为备用样品。

检样和备样分别包装和封存。

二、 主要检验项目及检验项目属性划分

（一）热轧带肋钢筋

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | 横肋高 | GB/T 1499.2-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 2 |  | 横肋间距 | GB/T 1499.2-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 重量偏差a |  | GB/T 1499.2-2018 |  | ● | ● | ● |  |
| 4 | 化学成分 | 碳 | GB/T 1499.2-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 5 |  | 硅 | GB/T 1499.2-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 6 |  | 锰 | GB/T 1499.2-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 7 |  | 磷 | GB/T 1499.2-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 8 |  | 硫 | GB/T 1499.2-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 9 |  | 碳当量 | GB/T 1499.2-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 10 | 力学性能 | 抗拉强度 | GB/T 1499.2-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 11 |  | 下屈服强度 | GB/T 1499.2-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 12 |  | 断后伸长率b | GB/T 1499.2-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 13 |  | 最大力总延伸率c | GB/T 1499.2-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 14 |  | 实测抗拉强度与实测下屈服强度之比c | GB/T 1499.2-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 15 |  | 实测下屈服强度与下屈服强度特征值之比c | GB/T 1499.2-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 16 | 工艺性能 | 弯曲性能 | GB/T 1499.2-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 17 |  | 反向弯曲 性能d | GB/T 1499.2-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 18 | 金相组织 |  | GB/T 1499.2-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 19 | 表面标志 |  | GB/T 1499.2-2018 |  | ● |  | ● |  |
| a重量偏差项目实测值大于标准值的2.0倍，为重要项；实测值小于标准值或等于标准值的2.0倍，为较重要项； b断后伸长率适用于非抗震钢筋； c实测抗拉强度与实测下屈服强度之比（可简称“强屈比”）、实测下屈服强度与屈服强度特征值之比（可简称“屈屈比”）、最大力总延伸率检验适用于抗震钢筋； d反向弯曲项目适用于抗震钢筋。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：①对所抽取的热轧带肋钢筋样品，先进行尺寸、重量偏差、表面标志项目的检验，后截取化学成分、金相、力学性能、工艺性能的检验样品。

②化学成分的检验方法优先采用光谱法，仲裁检验采用化学法。

③金相统一采用微观组织进行检验和判定。

（二）热轧光圆钢筋

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | 直径允许偏差 | GB/T 1499.1-2017 |  | ● |  | ● |  |
| 2 |  | 不圆度 | GB/T 1499.1-2017 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 化学成分 | 碳 | GB/T 1499.1-2017 |  | ● | ● |  |  |
| 4 |  | 硅 | GB/T 1499.1-2017 |  | ● | ● |  |  |
| 5 |  | 锰 | GB/T 1499.1-2017 |  | ● | ● |  |  |
| 6 |  | 磷 | GB/T 1499.1-2017 |  | ● | ● |  |  |
| 7 |  | 硫 | GB/T 1499.1-2017 |  | ● | ● |  |  |
| 8 | 力学 性能 | 抗拉强度 | GB/T 1499.1-2017 |  | ● | ● |  |  |
| 9 |  | 下屈服强度 | GB/T 1499.1-2017 |  | ● | ● |  |  |
| 10 |  | 断后伸长率 | GB/T 1499.1-2017 |  | ● | ● |  |  |
| 11 | 工艺 性能 | 冷弯 | GB/T 1499.1-2017 |  | ● | ● |  |  |
| 12 | 重量偏差a |  | GB/T 1499.1-2017 |  | ● | ● | ● |  |
| a重量偏差项目实测值大于标准值的2.0倍，为重要项；实测值小于标准值或等于标准值的2.0倍，为较重要项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：①对所抽取的热轧光圆钢筋样品，先进行尺寸、重量偏差项目的检验，后截取化学成分、力学性能、工艺性能项目的检验样品。

②化学成分的检验方法优先采用光谱法，仲裁检验采用化学法。

三、 判定规则

（一）依据标准

GB/T 1499.2-2018《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》

GB/T 1499.1-2017《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。