珠海市塑料管材管件产品质量监督抽查

实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。每组样本需抽取样品数量如下所示：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷热水用无规共聚聚丙烯（PP-R）管材 | 6 根（1.0m×12段） | 6 根（1.0m×12段） |
| 2 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | 3根（1.0m×6段） | 3根（1.0m×6段） |
| 3 | 给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 6根（1.0m×12段） | 6根（1.0m×12段） |
| 4 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 4根（1.0m×8段） | 4根（1.0m×8段） |

确定被抽样对象应符合T/GDAQI 020-2020《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》5.3.3.3和第6章抽样的相关要求。

冷热水用无规共聚聚丙烯（PP-R）管材：抽取公称外径dn16mm～dn200mm管材，优先抽取公称外径为dn20mm～dn40mm的管材。在同一批次合格产品中抽取6根管材，每根截取4段，每段1 m。每根中的2段作为检验样品，2段作为备用样品。当抽取的样品原始长度为4 m时，在同一批次合格产品中抽取6根，每根截取4段，每段1 m；其中2段作为检验样品（分别编号为“1-1”、“1-2”、“2-1”、“2-2”、“3-1”、“3-2”、“4-1”、“4-2”、“5-1”、“5-2”、“6-1”、“6-2”）， 2段作为备用样品（分别编号为“1-3”、“1-4”、“2-3”、“2-4”、“3-3”、“3-4”、“4-3”、“4-4”、“5-3”、“5-4”、“6-3”、“6-4”）；当抽取的样品原始长度为3m时，同一批次合格产品中抽取12根，每根截取3段，每段1m；其中1段作为检验样品（分别编号为“1-1”、“2-1”、“3-1”、“4-1”、“5-1”、“6-1”、“7-1”、“8-1”、“9-1”、“10-1”、“11-1”、“12-1”）， 1段作为备用样品（分别编号为“1-2”、“2-2”、“3-2”、“4-2”、“5-2”、“6-2”、“7-2”、“8-2”、“9-2”、“10-2”、“11-2”、“12-2”），余下1段由企业处置。

给水用聚乙烯（PE）管材：抽取公称外径dn25mm～dn200mm的PE80、PE100管材，公称外径小于25mm及大于200mm的PE80、PE100管材不在本次抽查范围。同一批次合格产品中抽取3根或3盘（产品以盘管形式存放时），每根（盘）截取4段，每段1m；每根（盘）中的2段作为检验样品（分别编号为“1-1”、“1-2”、“2-1”、“2-2”、“3-1”、“3-2”）， 2段作为备用样品（分别编号为“1-3”、“1-4”、“2-3”、“2-4”、“3-3”、“3-4”）。

给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材：抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。抽取公称外径dn20mm～dn200mm的管材。具体公称压力等级和规格尺寸表格如下：

图1 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材公称压力等级和规格尺寸图(dn20mm-dn90mm)

图2 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材公称压力等级和规格尺寸图(dn110mm-dn200mm)

同一批次合格产品中抽取6根，每根截取4段，每段1 m；每根中的2段作为检验样品，2段作为备用样品（分别编号为“1-1”、“1-2”、“2-1”、“2-2”、“3-1”、“3-2”、“4-1”、“4-2”、“5-1”、“5-2”、“6-1”、“6-2”），2段作为备用样品（分别编号为“1-3”、“1-4”、“2-3”、“2-4”、“3-3”、“3-4”、“4-3”、“4-4”、“5-3”、“5-4”、“6-3”、“6-4”）。如每根管材的长度不足以截取4段，应增加抽取管材的根数，使最终截取的总段数不少于上述要求。

建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材：抽取公称外径dn50mm～dn200mm的管材。公称外径小于50mm及大于200mm的排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材不在本次抽查范围。同一批次合格产品中排水用管材抽取4根，每根截取4段，每段1m；每根中的2段作为检验样品（分别编号为“1-1”、“1-2”、“2-1”、“2-2”、“3-1”、“3-2”、“4-1”、“4-2”），2段作为备用样品（分别编号为“1-3”、“1-4”、“2-3”、“2-4”、“3-3”、“3-4”、“4-3”、“4-4”）。

二、主要检验项目及不合格类别的划分指标

（一）冷热水用无规共聚聚丙烯（PP-R）管材

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格尺寸（外径、壁厚） | GB/T 18742.2-2017 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 纵向回缩率 | GB/T 18742.2-2017 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 静液压强度20℃ 1h | GB/T 18742.2-2017 |  | ● | ● |  |  |
| 4 | 灰分 | GB/T 18742.2-2017 |  | ● |  | ● |  |

（二）给水用聚乙烯（PE）管材

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格尺寸（外径、壁厚） | GB/T 13663.2-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 静液压强度 20℃ 100h | GB/T 13663.2-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 断裂伸长率 | GB/T 13663.2-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 纵向回缩率 | GB/T 13663.2-2018 |  | ● |  | ● |  |

（三）给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格尺寸（外径、壁厚） | GB/T 10002.1-2006 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 密度 | GB/T 10002.1-2006 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 维卡软化温度 | GB/T 10002.1-2006 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 纵向回缩率 | GB/T 10002.1-2006 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 液压试验（20℃，1h） | GB/T 10002.1-2006 |  | ● | ● |  |  |

（四）建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或 标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度 | GB/T5836.1-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 维卡软化温度 | GB/T5836.1-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 纵向回缩率 | GB/T5836.1-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 拉伸屈服应力 | GB/T5836.1-2018 |  | ● | ● |  |  |

三、判定规则

（一）依据标准

GB/T 18742.2-2017 《冷热水用聚丙烯管道系统  第2部分：管材》

GB/T 13663.2-2018 《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》

GB/T 10002.1-2006 《给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》

GB/T 5836.1-2018《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。