珠海市床上用品产品质量监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：每组样本抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。每组样本需抽取样品数量如下表所示:

| 序号 | 产品名称 |  | 第1组数量 （条/套/个） | 第2组数量 （条/套/个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无填充物床上用品 | 床单、被套、床罩、 毛巾被 | 1 | 1 |
|  |  | 枕套 | 2 | 1 |
|  |  | 毯子 | 1 | 1 |
|  |  | 配套床上用品 | 1 | 1 |
| 2 | 有填充物床上用品 | 绗缝制品 | 1 | 1 |
|  |  | 被类 | 1 | 1 |
|  |  | 枕、靠垫类产品 | 2 | 1 |

注：①如样品过小，或花型复杂，可适当增加抽样数量，但不得超过检验、复检的合理需要。

②抽取同一款式（货/款号）、同一花型和同一颜色的产品。

二、主要检验项目及检验项目属性划分

（一）无填充物床上用品

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1-2009 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | pH值 | GB/T 7573-2009 | ● |  |  | ● |  |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 耐水色牢度 | GB/T 5713-2013 | ● |  |  | ● |  |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB/T 3922-2013 | ● |  |  | ● |  |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB/T 3922-2013 | ● |  |  | ● |  |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 | ● |  |  | ● |  |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 | ● | ● |  | ● |  |
| 9 | 断裂强力 | GB/T 3923.1-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 顶破强力 | GB/T 19976-2005 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 纤维含量 | FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.9-2009 GB/T 2910.10-2009 GB/T2910.11-2009 GB/T2910.12-2009 GB/T 2910.13-2009 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.15-2009 GB/T 2910.16-2009 GB/T 2910.17-2009 GB/T2910.18-2009 GB/T 2910.19-2009 GB/T2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 GB/T2910.22-2009 GB/T 2910.23-2009 GB/T 2910.24-2009 GB/T 2910.101-2009 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 GB/T 38015-2019 FZ/T 30003-2009 GB/T 16988-2013 |  | ● |  | ● |  |

（二）有填充物床上用品

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1-2009 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | pH值 | GB/T 7573-2009 | ● |  |  | ● |  |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 耐水色牢度 | GB/T 5713-2013 | ● |  |  | ● |  |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB/T 3922-2013 | ● |  |  | ● |  |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB/T 3922-2013 | ● |  |  | ● |  |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 | ● |  |  | ● |  |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 | ● | ● |  | ● |  |
| 9 | 断裂强力 | GB/T 3923.1-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 顶破强力 | GB/T 19976-2005 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 填充物品质要求 | GB/T 24252-2019 |  | ● |  | ● |  |
| 12 | 绒子含量 | GB/T 10288-2003 |  | ● |  | ● |  |
| 13 | 鸭毛（绒）含量 | GB/T 10288-2003 |  | ● |  | ● |  |
| 14 | 耗氧量 | GB/T 10288-2003 |  | ● |  | ● |  |
| 15 | 纤维含量 | FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.9-2009 GB/T 2910.10-2009 GB/T2910.11-2009 GB/T2910.12-2009 GB/T 2910.13-2009 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.15-2009 GB/T 2910.16-2009 GB/T 2910.17-2009 GB/T2910.18-2009 GB/T 2910.19-2009 GB/T2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 GB/T2910.22-2009 GB/T 2910.23-2009 GB/T 2910.24-2009 GB/T 2910.101-2009 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 GB/T 38015-2019 FZ/T 30003-2009 GB/T 16988-2013 |  | ● |  | ● |  |

备注：①考虑到样品存在的不均匀性和检验的可靠性，样品中检测出微量其他纤维（未明示）时，如果其他纤维（未明示）的含量≤1%，或样品明示含微量其他纤维而未检出时，该微量其他纤维不计入总量进行判定。

②色牢度试验采用单纤维贴衬，产品标准另有规定的，按产品标准执行。针织产品耐摩擦色牢度只考核直向。

③本色及漂白产品不考核色牢度、可分解致癌芳香胺染料。

④pH 值的测定用0.1 mol/L 氯化钾溶液作为萃取介质。

⑤鸭毛（绒）含量项目只考核明示填充物为鹅毛（绒）的产品。

⑥有填充物床上用品项目11仅考核蚕丝被产品，项目12-14仅考核羽毛羽绒填充物。

⑦产品未标注产品标准，标注产品标准不正确，或者无法获得明示的有效企业标准时，检测纤维含量以及强制性标准相关项目。

⑧只检测产品相应标准中有考核要求的项目。

⑨儿童及婴幼儿纺织品耐湿摩擦色牢度为强制性项目，其余产品耐湿摩擦色牢度为非强制性项目。

注：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）依据标准

1.强制性标准：

GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》

GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》

2.推荐性标准：

GB/T 22796-2021《床上用品》

GB/T 22796-2009《被、被套》

GB/T 22797-2009《床单》

GB/T 22843-2009《枕、垫类产品》

GB/T 22844-2009《配套床上用品》

GB/T 22864-2020《毛巾》

GB/T 24252-2019《蚕丝被》

GB/T 32605-2016《羊毛、羊绒被》

FZ/T 34003-2011《亚麻床上用品》

FZ/T 61001-2019《纯毛、毛混纺毛毯》

FZ/T 61002-2019《化纤仿毛毛毯》

FZ/T 61004-2017《拉舍尔毛毯》

FZ/T 61005-2015《线毯》

FZ/T 62016-2009《无捻毛巾》

FZ/T 62027-2015《磨毛面料床单》

FZ/T 62028-2015《针织床单》

FZ/T 62030-2015《磨毛面料被套》

FZ/T 62031-2015《针织被套》

FZ/T 62033-2016《超细纤维毛巾》

FZ/T 62037-2017《灯芯绒被套》

FZ/T 62038-2017《灯芯绒床单》

FZ/T 81005-2017《绗缝制品》

QB/T 1193-2012《羽绒羽毛被》

QB/T 1194-2012《羽绒羽毛床垫》

QB/T 1195-2012《羽绒羽毛睡袋》

QB/T 1196-2012《羽绒羽毛枕、垫》

GB/T 29862-2013《纺织品 纤维含量的标识》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。