珠海市市场监督管理局关于2023年珠海市

办公用纸产品质量监督抽查结果的通告

根据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等相关规定，2023年，珠海市市场监督管理局开展了办公用纸产品质量监督抽查，现将有关情况通告如下：

一、基本情况

本次抽查仅涉及我市生产企业，共抽查了2家企业生产的4批次办公用纸产品，经检验，未发现质量不合格产品。

二、抽查结果分析

本次监督抽查依据《珠海市办公用纸产品质量监督抽查实施细则》和相关产品执行标准，对复印纸的定量偏差、厚度、挺度（弯曲法）、平滑度、不透明度、D65亮度、可勃值（Cbb60）、尘埃度、交货水分、长度偏差、宽度偏差、偏斜度、短缺量等13个项目进行了检测。经检验，未发现不合格项目；对连续格式纸的定量偏差、紧度、D65亮度（白纸）、不透明度、平滑度（CF面）、表面PH（CF面）、横向伸缩性、耐摩擦性（静态）、显色密度、显色灵敏度、耐光性、交货水分、总宽度尺寸偏差、纵向尺寸允许偏差、上机运转性能、横向折线、张数偏差、接头和断头、端面、外观等20个项目进行了检测。经检验，未发现不合格项目。

三、抽检企业及产品清单

| 序号 | 受检单位名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东天章信息纸品有限公司 | 电脑打印纸 | 天章纸品 | 规格：80列（241mm×279.4mm）型号：无碳复写三联 | 2023年5月 | 未发现不合格 |
| 2 | 广东天章信息纸品有限公司 | A4多功能办公用纸 | 天章纸品 | 规格：80g/㎡ 500张/包 型号：210mm×297mm | 2022年12月28日 | 未发现不合格 |
| 3 | 珠海市东区粤兴纸品有限公司 | 多功能办公用纸 | 粤兴可乐 | 规格：210mm×297mm 型号：A4 | 2023年06月06日 | 未发现不合格 |
| 4 | 珠海市东区粤兴纸品有限公司 | 多功能办公用纸 | 粤兴纸品 | 规格：210mm×297mm 型号：A4 | 2023年06月06日 | 未发现不合格 |

珠海市市场监督管理局

2024年3月18日