# 珠海市市场监督管理局关于2023年珠海市

# 便携式电子产品用锂离子电池产品质量

# 监督抽查结果的通告

根据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等相关规定，2023年，珠海市场监督管理局开展了便携式电子产品用锂离子电池产品质量监督抽查，现将有关情况通告如下：

一、基本情况

本次抽查仅涉及我市生产企业，抽查了4家企业生产的8批次便携式电子产品用锂离子电池产品，经检验，未发现质量不合格产品。

二、抽查结果分析

本次监督抽查依据《珠海市便携式电子产品用锂离子电池产品质量监督抽查实施细则》，对便携式电子产品用锂离子电池产品的0.2ItA放电、倍率放电、高温性能、低温性能、高温外部短路、过充电、强制放电、过压充电、欠压放电、外部短路等

10个项目进行了检测。 8批次产品均未发现不合格项目。

- 抽检企业及产品清单

| 序号 | 受检单位名称 | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 珠海市讯达科技有限公司 | 锂离子聚合物电池 | —— | 规格：500mAh 型号：502538PE | 2023年04月11日 | 未发现不合格 |
| 2 | 珠海市讯达科技有限公司 | 锂离子电池 | —— | 规格：1000mAh 型号：SD523450AR | 2023年03月 | 未发现不合格 |
| 3 | 珠海冠宇电源有限公司金湾分公司 | 锂离子聚合物电池组 | —— | 规格：4900mAh 型号：BN5M | 2023年06月28日 | 未发现不合格 |
| 4 | 珠海冠宇电源有限公司金湾分公司 | 锂离子聚合物电池组 | —— | 规格：4880mAh 型号：BN5Q | 2023年06月27日 | 未发现不合格 |
| 5 | 珠海市嘉德电能科技有限公司 | 移动电话用锂电池 | —— | 型号：BL-58CX | 2023年06月28日 | 未发现不合格 |
| 6 | 珠海市嘉德电能科技有限公司 | 移动电话用锂电池 | —— | 型号：BL-49JX | 2023年06月24日 | 未发现不合格 |
| 7 | 广东至力科技有限公司 | 锂离子电池 | —— | 规格：700mAh 型号：503048 | 2023年06月03日 | 未发现不合格 |
| 8 | 广东至力科技有限公司 | 锂离子电池 | —— | 规格：450mAh 型号：922425 | 2023年06月24日 | 未发现不合格 |

珠海市市场监督管理局

2024年3月18日