珠海市市场监督管理局关于2023年珠海市

老人健步鞋产品质量监督抽查结果的通告

根据《中华人民共和国产品质量法》《广东省产品质量监督条例》及《产品质量监督抽查管理暂行办法》等相关规定，2023年，珠海市市场监督管理局开展了老人健步鞋产品质量监督抽查工作，现将有关情况通告如下：

一、基本情况

本次抽查仅涉及我市销售企业，共抽查了3家企业销售的5批次老人健步鞋产品。经检验，未发现质量不合格产品。

二、抽查结果分析

本次监督抽查依据《珠海市老人健步鞋产品质量监督抽查实施细则》，对老人健步鞋的帮底剥离强度，成鞋耐折性能，外底耐磨性能，衬里和内垫耐摩擦色牢度，可分解致癌芳香胺染料含量及甲醛含量等6个项目进行了检测。5批次产品均未发现不合格项目。

- 抽检企业及产品清单

| 序号 | 受检单位名称 | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东同步投资有限公司珠海香洲优特汇分店 | 特步跑鞋 | 特步+图片 | 检样:255（2.5）2双 备样:250（2.5）1双 合格品 | 2023-01-08 | 未发现不合格 |
| 2 | 沃尔玛（珠海）商业零售有限公司前山分店 | 鳄鱼恤男舒适健步鞋 | 鳄鱼恤 | 检：260（2.5） 270（2.5） 备：260（2.5）货号：20312005 合格品 | 2022-12-03 | 未发现不合格 |
| 3 | 沃尔玛（珠海）商业零售有限公司前山分店 | 鳄鱼恤魔术贴舒适女健步鞋 | 鳄鱼恤 | 检:250（2），250（2）备:245（2） 货号：1322006 合格品 | 2022-12-03 | 未发现不合格 |
| 4 | 珠海市明扬聚康鞋业有限公司 | 女鞋 | Dr.Kong(江博士) | 检:230(1.5)、230(1.5) 备:235(1.5) 合格品 | 2022-11-20 | 未发现不合格 |
| 5 | 珠海市明扬聚康鞋业有限公司 | 男鞋 | Dr.Kong(江博士) | 检:245(2.5)、255(2.5) 备:260(2.5) 合格品 | 2023-04-20 | 未发现不合格 |

珠海市市场监督管理局

2024年3月18日