珠海市市场监督管理局关于2023年珠海市

农用薄膜产品质量监督抽查结果的通告

根据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等相关规定，2023年，珠海市市场监督管理局开展了农用薄膜产品质量监督抽查，现将有关情况通告如下：

一、基本情况

本次抽查涉及我市销售企业，共抽查了4家企业销售的4批次农用薄膜产品，经检验，未发现质量不合格产品。

二、抽查结果分析

本次监督抽查依据《珠海市农用薄膜产品质量监督抽查实施细则》和相关产品执行标准，对农用薄膜产品外观、宽度偏差、厚度偏差、拉伸强度、断裂标称应变、直角撕裂强度等6个项目进行了检测。经检验，4批次产品均未发现不合格项目。

三、抽检企业及产品清单

| 序号 | 受检单位名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 | 检验结论 | 不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 珠海市斗门区皓迪农业技术推广有限公司白藤门市部 | 聚乙烯农用薄膜 | 惠农利 | 1200mm×0.012mm | 231011 | 未发现不合格 | —— |
| 2 | 斗门区白藤金建农机商场 | 三层复合养殖聚乙烯普通棚膜 | 绿园 | 单刀16000×0.075（mm） | 2023年10月23日 | 未发现不合格 | —— |
| 3 | 珠海市金湾区红旗镇乐记化肥农药店 | 聚乙烯农用薄膜 | 天德红 | 1000mm×0.025mm | —— | 未发现不合格 | —— |
| 4 | 珠海市金湾区亦能行五金商行 | 聚乙烯多功能塑料膜 | 阡陌 | 宽度：1米，厚度：0.5毫米 | —— | 未发现不合格 | —— |

珠海市市场监督管理局

2024年3月18日