珠海市市场监督管理局关于2023年珠海市

水泥产品质量监督抽查结果的通告

根据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等相关规定，2023年珠海市场监督管理局开展了水泥产品质量监督抽查，现将有关情况通告如下：

一、基本情况

本次抽查涉及我市生产企业，抽查了2家企业生产的3批次水泥产品，经检验，未发现质量不合格产品。

二、抽查结果分析

本次监督抽查依据《珠海市水泥和混凝土制品产品质量监督抽查实施细则》，对水泥产品的三氧化硫、氧化镁、烧失量、不溶物、氯离子含量、细度、凝结时间、安定性、保水率、强度、放射性、水溶性铬(Ⅵ)等12个项目进行了检测。3批次产品均未发现不合格项目。

三、抽检企业及产品清单

| 序号 | 受检单位名称 | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中材天山（珠海）水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 中材 | 散装 42.5R | 2023年06月12日 | 未发现不合格 |
| 2 | 中材天山（珠海）水泥有限公司 | 砌筑水泥 | 中材 | 50kg 32.5 | 2023年06月12日 | 未发现不合格 |
| 3 | 珠海智海建材发展有限公司 | 砌筑水泥 | —— | 50kg 32.5 | 2023年08月05日 | 未发现不合格 |

珠海市市场监督管理局

2024年3月18日