珠海市市场监督管理局关于2023年珠海市

塑料购物袋产品质量监督抽查结果的通告

根据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等相关规定，2023年，珠海市市场监督管理局开展了珠海市塑料购物袋产品质量监督抽查，现将有关情况通告如下：

一、基本情况

本次抽查涉及我市生产企业、销售企业，抽查了4家销售企业销售的8批次塑料购物袋产品，未发现不合格；抽查了1家生产企业2批次塑料购物袋产品，发现1批次产品质量不合格。

二、抽查结果分析

本次监督抽查依据《珠海市塑料购物袋产品质量监督抽查实施细则》和相关产品执行标准，对塑料购物袋、生物降解塑料购物袋产品的尺寸偏差、跌落试验、提吊试验、漏水性、封合强度、落镖冲击等6个项目进行了检测。经检验，9批次产品未发现不合格，1批次产品发现不合格。

三、抽检企业及产品清单

| 序号 | 受检单位名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 | 检验结论 | 不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 珠海市盛世新鹏泰百货有限公司 | 塑料购物袋 | —— | 规格：510×（300+150）mm×0.030mm 型号：红色 | —— | 未发现不合格 | —— |
| 2 | 珠海市盛世新鹏泰百货有限公司 | 塑料购物袋 | —— | 规格：510×（300+150）mm×0.030mm 型号：白色 | —— | 未发现不合格 | —— |
| 3 | 珠海鹏泰丰百货有限公司 | 非食品直接接触塑料购物袋 | —— | 规格：510×（300+150）mm×0.03mm | —— | 未发现不合格 | —— |
| 4 | 珠海鹏泰丰百货有限公司 | 非食品直接接触塑料购物袋 | —— | 规格：610×（350+180）mm×0.03mm | —— | 未发现不合格 | —— |
| 5 | 珠海市万业得一商贸有限公司 | 塑料购物袋 | —— | 规格：545×（305+150）×0.028mm 3kg（承重） | —— | 未发现不合格 | —— |
| 6 | 珠海市万业得一商贸有限公司 | 塑料购物袋 | —— | 规格：400mm×（255+125）mm×0.026mm 承重2kg | —— | 未发现不合格 | —— |
| 7 | 珠海三樱日用品有限公司 | 三樱可降解环保袋 | 三樱 | —— | 2023年2月 | 不合格 | 封合强度 |
| 8 | 珠海三樱日用品有限公司 | 透明背心袋 | 三樱 | 规格：（220+110）×345mm | 2023年01月06日 | 未发现不合格 | —— |
| 9 | 珠海市香洲区拱北趣欣宜母婴用品店 | 生物降解购物袋 | —— | 760mm×（380+175）mm×0.055mm 承重8kg | —— | 未发现不合格 | —— |
| 10 | 珠海市香洲区拱北趣欣宜母婴用品店 | 生物降解购物袋 | —— | 500mm×（300+150）mm×0.04mm 承重3kg | —— | 未发现不合格 | —— |

珠海市市场监督管理局

2024年3月18日