油墨产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽取样品4瓶（100g/瓶），其中2瓶（100g/瓶）作为检验样品，2瓶（100g/瓶）作为备用样品。

注：每批次油墨需额外抽取50g的标准墨。

2 检验依据

表1凹版塑料薄膜表印油墨（QB/T 1046-2012）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 | GB/T 13217.1 |
| 2 | 着色力 | GB/T 13217.6 |
| 3 | 细度 | GB/T 13217.3 |
| 4 | 粘度 | GB/T 13217.4 |
| 5 | 初干性 | GB/T 13217.5 |
| 6 | 附着牢度 | GB/T 13217.7 |
| 7 | 溶剂残留总量 | QB/T 2929 |
| 8 | 苯类溶剂残留总量 | QB/T 2929 |
| 9 | 可溶性锑 | QB 2930.1 |
| 10 | 可溶性钡 | QB 2930.1 |
| 11 | 可溶性砷 | QB 2930.1 |
| 12 | 可溶性镉 | QB 2930.1 |
| 13 | 可溶性铬 | QB 2930.1 |
| 14 | 可溶性铅 | QB 2930.1 |
| 15 | 可溶性汞 | QB 2930.1 |
| 16 | 可溶性硒 | QB 2930.1 |

表2凹版塑料薄膜复合油墨（QB/T 2024-2012）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 | GB/T 13217.1 |
| 2 | 着色力 | GB/T 13217.6 |
| 3 | 细度 | GB/T 13217.3 |
| 4 | 粘度 | GB/T 13217.4 |
| 5 | 初干性 | GB/T 13217.5 |
| 6 | 附着牢度 | GB/T 13217.7 |
| 7 | 表面张力 | QB/T 2024-2012附录A |
| 8 | 溶剂残留总量 | QB/T 2929 |
| 9 | 苯类溶剂残留总量 | QB/T 2929 |
| 10 | 可溶性锑 | QB 2930.1 |
| 11 | 可溶性钡 | QB 2930.1 |
| 12 | 可溶性砷 | QB 2930.1 |
| 13 | 可溶性镉 | QB 2930.1 |
| 14 | 可溶性铬 | QB 2930.1 |
| 15 | 可溶性铅 | QB 2930.1 |
| 16 | 可溶性汞 | QB 2930.1 |
| 17 | 可溶性硒 | QB 2930.1 |

表3柔性版水性油墨（QB/T 2825-2017）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 | GB/T 13217.1 |
| 2 | 粘度 | GB/T 13217.4 |
| 3 | 细度 | GB/T 13217.3 |
| 4 | pH | QB/T 2825-2017/4.5 |
| 5 | 光泽偏差 | GB/T 13217.2 |
| 6 | 初干性 | GB/T 13217.5 |
| 7 | 着色力 | GB/T 13217.6 |
| 8 | 附着牢度 | GB/T 13217.7 |
| 9 | 抗粘连 | GB/T 13217.8 |
| 10 | 溶剂残留总量 | QB/T 2929 |
| 11 | 苯类溶剂残留总量 | QB/T 2929 |
| 12 | VOC | GB/T 23986-2009 |

表4单张纸胶印油墨（QB/T 2624-2012）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 | GB/T 14624.1 |
| 2 | 着色力 | GB/T 14624.2 |
| 3 | 细度 | QB/T 2624-2012附录A |
| 4 | 粘性 | GB/T 18723 |
| 5 | 固着速度 | QB/T 2624-2012附录B |
| 6 | 结膜干燥 | GB/T 14624.4 |
| 7 | 流动值 | QB/T 2624-2012附录D |
| 8 | 流动度 | GB/T 14624.3 |
| 9 | 光泽 | QB/T 2624-2012附录C |
| 10 | 可溶性锑 | QB 2930.1 |
| 11 | 可溶性钡 | QB 2930.1 |
| 12 | 可溶性砷 | QB 2930.1 |
| 13 | 可溶性镉 | QB 2930.1 |
| 14 | 可溶性铬 | QB 2930.1 |
| 15 | 可溶性铅 | QB 2930.1 |
| 16 | 可溶性汞 | QB 2930.1 |
| 17 | 可溶性硒 | QB 2930.1 |
| 18 | 铅、汞、镉、六价铬的总含量 | QB 2930.2 |

表5胶印轮转冷固型油墨（QB/T 1865-2014）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 | GB/T 14624.1 |
| 2 | 着色力 | GB/T 14624.2 |
| 3 | 细度 | QB/T 2624-2012附录A |
| 4 | 流动度 | GB/T 14624.3 |
| 5 | 粘性 | GB/T 18723 |
| 6 | 流动值 | QB/T 2624-2012附录D |
| 7 | 可溶性锑 | QB 2930.1 |
| 8 | 可溶性钡 | QB 2930.1 |
| 9 | 可溶性砷 | QB 2930.1 |
| 10 | 可溶性镉 | QB 2930.1 |
| 11 | 可溶性铬 | QB 2930.1 |
| 12 | 可溶性铅 | QB 2930.1 |
| 13 | 可溶性汞 | QB 2930.1 |
| 14 | 可溶性硒 | QB 2930.1 |
| 15 | 铅、汞、镉、六价铬的总含量 | QB 2930.2 |

表6胶印热固着轮转油墨（QB/T 2824-2017）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 | GB/T 14624.1 |
| 2 | 细度 | QB/T 2624-2012附录A |
| 3 | 流动度 | GB/T 14624.3 |
| 4 | 着色力 | GB/T 18723 |
| 5 | 固着速度 | QB/T 2624-2012附录B |
| 6 | 热固性能 | QB/T 2824-2017/4.8 |
| 7 | 流动值 | QB/T 2624-2012附录D |
| 8 | 粘性 | GB/T 18723 |
| 9 | 可溶性锑 | QB 2930.1 |
| 10 | 可溶性钡 | QB 2930.1 |
| 11 | 可溶性砷 | QB 2930.1 |
| 12 | 可溶性镉 | QB 2930.1 |
| 13 | 可溶性铬 | QB 2930.1 |
| 14 | 可溶性铅 | QB 2930.1 |
| 15 | 可溶性汞 | QB 2930.1 |
| 16 | 可溶性硒 | QB 2930.1 |
| 17 | 铅、汞、镉、六价铬的总含量 | QB 2930.2 |

表7胶印紫外光固化油墨（QB/T 2826-2017）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 | GB/T 14624.1 |
| 2 | 细度 | QB/T 2624-2012附录A |
| 3 | 着色力 | GB/T 14624.2 |
| 4 | 黏性 | GB/T 18723 |
| 5 | 干燥性 | QB/T 2826-2017/4.6 |
| 6 | 流动度 | GB/T 14624.3 |
| 7 | 可溶性锑 | QB 2930.1 |
| 8 | 可溶性钡 | QB 2930.1 |
| 9 | 可溶性砷 | QB 2930.1 |
| 10 | 可溶性镉 | QB 2930.1 |
| 11 | 可溶性铬 | QB 2930.1 |
| 12 | 可溶性铅 | QB 2930.1 |
| 13 | 可溶性汞 | QB 2930.1 |
| 14 | 可溶性硒 | QB 2930.1 |
| 15 | 铅、汞、镉、六价铬的总含量 | QB 2930.2 |
| 16 | VOC | GB/T 23986-2009 |

表8水性凹版塑料薄膜表印油墨（QB/T 4103-2010）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 | GB/T 13217.1 |
| 2 | 细度 | GB/T 13217.3 |
| 3 | 粘度 | GB/T 13217.4 |
| 4 | 着色力 | GB/T 13217.6 |
| 5 | 附着牢度 | GB/T 13217.7 |
| 6 | PH | QB/T 4103-2010/4.5 |
| 7 | 初干性 | GB/T 13217.5 |
| 8 | 光泽 | GB/T 13217.2 |
| 9 | 耐水性 | QB/T 4103-2010/4.9 |
| 10 | 耐摩擦性 | QB/T 4103-2010/4.11 |
| 11 | VOC | HJ/T 371-2007附录E |
| 12 | 可溶性锑 | QB 2930.1 |
| 13 | 可溶性钡 | QB 2930.1 |
| 14 | 可溶性砷 | QB 2930.1 |
| 15 | 可溶性镉 | QB 2930.1 |
| 16 | 可溶性铬 | QB 2930.1 |
| 17 | 可溶性铅 | QB 2930.1 |
| 18 | 可溶性汞 | QB 2930.1 |
| 19 | 可溶性硒 | QB 2930.1 |

表9水性薄膜凹印复合油墨（GB/T 26394-2011）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 | GB/T 13217.1 |
| 2 | 细度 | GB/T 13217.3 |
| 3 | 粘度 | GB/T 13217.4 |
| 4 | 着色力 | GB/T 13217.6 |
| 5 | 附着牢度 | GB/T 13217.7 |
| 6 | 剥离力 | GB/T 26394-2011附录A |
| 7 | 可溶性锑 | QB 2930.1 |
| 8 | 可溶性钡 | QB 2930.1 |
| 9 | 可溶性砷 | QB 2930.1 |
| 10 | 可溶性镉 | QB 2930.1 |
| 11 | 可溶性铬 | QB 2930.1 |
| 12 | 可溶性铅 | QB 2930.1 |
| 13 | 可溶性汞 | QB 2930.1 |
| 14 | 可溶性硒 | QB 2930.1 |

表10水性烟包凹印油墨（GB/T 26395-2011）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 | GB/T 13217.1 |
| 2 | 细度 | GB/T 13217.3 |
| 3 | 粘度 | GB/T 13217.4 |
| 4 | 着色力 | GB/T 13217.6 |
| 5 | 附着牢度 | GB/T 13217.7 |
| 6 | 耐光(四级) | GB/T 22771 |
| 7 | 耐热性 | GB/T 26395-2011/5.7 |
| 8 | 耐摩擦性 | GB/T 26395-2011/5.8 |
| 9 | 乙醇、异丙醇、正丙醇 | GB/T 26395-2011附录A |
| 10 | 挥发性有机化合物最大限量 | GB/T 26395-2011附录B |

表11纸张凹印油墨（GB/T 26461-2011）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 | GB/T 13217.1 |
| 2 | 细度 | GB/T 13217.3 |
| 3 | 粘度 | GB/T 13217.4 |
| 4 | 着色力 | GB/T 13217.6 |
| 5 | 附着牢度 | GB/T 13217.7 |
| 6 | 耐光(四级) | GB/T 22771 |
| 7 | 耐热 | GB/T 26461-2011/4.7 |
| 8 | 耐摩擦性 | GB/T 26461-2011/4.8 |
| 9 | 可溶性锑 | QB 2930.1 |
| 10 | 可溶性钡 | QB 2930.1 |
| 11 | 可溶性砷 | QB 2930.1 |
| 12 | 可溶性镉 | QB 2930.1 |
| 13 | 可溶性铬 | QB 2930.1 |
| 14 | 可溶性铅 | QB 2930.1 |
| 15 | 可溶性汞 | QB 2930.1 |
| 16 | 可溶性硒 | QB 2930.1 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

QB/T 1046-2012凹版塑料薄膜表印油墨

QB/T 2024-2012凹版塑料薄膜复合油墨

QB/T 2825-2017柔性版水性油墨

QB/T 2624-2012单张纸胶印油墨

QB/T 1865-2014胶印轮转冷固型油墨

QB/T 2824-2017胶印热固着轮转油墨

QB/T 2826-2017胶印紫外光固化油墨

QB/T 4103-2010水性凹版塑料薄膜表印油墨

GB/T 26394-2011水性薄膜凹印复合油墨

GB/T 26395-2011水性烟包凹印油墨

GB/T 26461-2011纸张凹印油墨

现行有效的企业标准和产品明示指标或其他相适应的产品标准。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定；

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定；如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定。