涂料产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽取样品主剂不少于1L，其中不少于500mL作为检验样品，不少于500mL作为备用样品。若主剂需要配套的固化剂及稀释剂配合使用，按照产品包装说明配套抽取相应体积或质量的固化剂及稀释剂。

其他注意事项：当独立包装产品重量（体积）低于抽样数量要求时，应尽量整包装抽取，避免分装。当抽查产品为多组分涂料时，受检单位应提供该种涂料专用的配套组分及其施工要求和配比（质量比/体积比）等。对于执行企业产品标准的产品，受检单位或生产单位还应在抽样时提供有效的企业产品标准。

2 检验依据

表1各色汽车用面漆（GB/T 13492-1992）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在容器中的物料状态 | GB/T 13492-1992 |
| 2 | 铅笔硬度 | GB/T 13492-1992 |
| 3 | 耐弯曲性 | GB/T 13492-1992 |

表2溶剂型丙烯酸树脂涂料（GB/T 25264-2010）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在容器中状态 | GB/T 25264-2010 |
| 2 | 不挥发物含量 | GB/T 25264-2010 |
| 3 | 干燥时间（制板）（表干+实干） | GB/T 25264-2010 |
| 4 | 漆膜外观 | GB/T 25264-2010 |
| 5 | 铅笔硬度 | GB/T 25264-2010 |
| 6 | 耐水性 | GB/T 25264-2010 |
| 7 | 耐热性 | GB/T 25264-2010 |

表3室内装饰装修用 溶剂型聚氨酯木器涂料（GB/T 23997-2009）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在容器中状态 | GB/T 23997-2009 |
| 2 | 施工性 | GB/T 23997-2009 |
| 3 | 涂膜外观 | GB/T 23997-2009 |
| 4 | 干燥时间（制板）（表干+实干） | GB/T 23997-2009 |
| 5 | 附着力 | GB/T 23997-2009 |
| 6 | 铅笔硬度 | GB/T 23997-2009 |

表4室内装饰装修用 溶剂型硝基木器涂料（GB/T 23998-2009）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在容器中状态 | GB/T 23998-2009 |
| 2 | 涂膜外观 | GB/T 23998-2009 |
| 3 | 细度 | GB/T 23998-2009 |
| 4 | 干燥时间（制板）（表干+实干） | GB/T 23998-2009 |
| 5 | 附着力 | GB/T 23998-2009 |
| 6 | 打磨性 | GB/T 23998-2009 |

表5酚醛树脂涂料（GB/T 25253-2010）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在容器中状态 | GB/T 25253-2010 |
| 2 | 施工性 | GB/T 25253-2010 |
| 3 | 漆膜外观 | GB/T 25253-2010 |
| 4 | 干燥时间（制板）（表干+实干） | GB/T 25253-2010 |
| 5 | 漆膜柔韧性 | GB/T 25253-2010 |
| 6 | 不挥发物含量 | GB/T 25253-2010 |
| 7 | 耐水性 | GB/T 25253-2010 |

表6醇酸树脂涂料（GB/T 25251-2010）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在容器中状态 | GB/T 25251-2010 |
| 2 | 细度 | GB/T 25251-2010 |
| 3 | 施工性 | GB/T 25251-2010 |
| 4 | 附着力（划格试验） | GB/T 25251-2010 |
| 5 | 漆膜外观 | GB/T 25251-2010 |
| 6 | 干燥时间（制板）（表干+实干） | GB/T 25251-2010 |
| 7 | 耐盐水性 | GB/T 25251-2010 |
| 8 | 在容器中状态 | GB/T 25251-2010 |

表7富锌底漆（HG/T 3668-2020）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 容器中状态 | HG/T 3668-2020 |
| 2 | 不挥发分 | HG/T 3668-2020 |
| 3 | 施工性 | HG/T 3668-2020 |
| 4 | 适用期 | HG/T 3668-2020 |
| 5 | 涂膜外观 | HG/T 3668-2020 |
| 6 | 干燥时间（表干） | HG/T 3668-2020 |
| 7 | 漆膜耐冲击测定 | HG/T 3668-2020 |

表8环氧树脂底漆（HG/T 4566-2013）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在容器中状态 | HG/T 4566-2013 |
| 2 | 漆膜外观 | HG/T 4566-2013 |
| 3 | 干燥时间（制板）（表干+实干） | HG/T 4566-2013 |
| 4 | 漆膜耐冲击测定 | HG/T 4566-2013 |
| 5 | 不挥发物含量 | HG/T 4566-2013 |
| 6 | 耐弯曲性 | HG/T 4566-2013 |
| 7 | 耐盐水性 | HG/T 4566-2013 |

表9 氯化橡胶防腐涂料（GB/T 25263-2010）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在容器中状态 | GB/T 25263-2010 |
| 2 | 施工性 | GB/T 25263-2010 |
| 3 | 漆膜外观 | GB/T 25263-2010 |
| 4 | 干燥时间（制板）（表干+实干） | GB/T 25263-2010 |
| 5 | 弯曲试验 | GB/T 25263-2010 |
| 6 | 不挥发物含量 | GB/T 25263-2010 |

表10 合成树脂乳液内墙涂料（GB/T 9756-2018）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 容器中状态 | GB/T 9756-2018 |
| 2 | 施工性 | GB/T 9756-2018 |
| 3 | 漆膜外观 | GB/T 9756-2018 |
| 4 | 干燥时间 | GB/T 9756-2018 |

表11 木器涂料中有害物质限量（GB 18581-2020）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18581-2020 |
| 2 | 甲醛含量 | GB 18581-2020 |
| 3 | 可溶性重金属含量 | GB 18581-2020 |
| 4 | 总铅含量 | GB 18581-2020 |

表12 建筑用墙面涂料中有害物质限量（GB 18582-2020）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18582-2020 |
| 2 | 甲醛含量 | GB 18582-2020 |
| 3 | 可溶性重金属含量 | GB 18582-2020 |
| 4 | 总铅含量 | GB 18582-2020 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》

GB 18582-2020 《建筑用墙面涂料中有害物质限量》

GB/T 13492-1992《各色汽车用面漆》

GB/T 25264-2010《溶剂型丙烯酸树脂涂料》

GB/T 23997-2009《室内装饰装修用 溶剂型聚氨酯木器涂料》

GB/T 23998-2009《室内装饰装修用 溶剂型硝基木器涂料》

GB/T 25253-2010《酚醛树脂涂料》

GB/T 25251-2010《醇酸树脂涂料》

HG/T 3668-2020 《富锌底漆》

HG/T 4566-2013《环氧树脂底漆》

GB/T 23995-2009 《室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料》

GB/T 25263-2010《氯化橡胶防腐涂料》

GB/T 9756-2018《合成树脂乳液内墙涂料》

现行有效的企业标准和产品明示指标或其他相适应的产品标准。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定；

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定；如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定。