老年鞋产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量见表1。

表1 抽取样品数量

| 产品类别 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 老年橡塑鞋 | 5双 | 3双 | 2双 |
| 老年胶鞋 | 3双 | 2双 | 1双 |
| 其他类鞋 | 3双 | 2双 | 1双 |
| 注：需要测试防滑性能的产品，备样数量不少于2双。 |  |  |  |

2 检验依据

表2 老年橡塑鞋

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整鞋屈挠性能 | HG/T 2871-2008 |
| 2 | 外底硬度 | GB/T 531.1-2008 HG/T 2489-2007 |
| 3 | 外底磨耗量 | GB/T 9867-2008 |
| 4 | 帮底黏合强度 | GB/T 21396-2008 |
| 5 | 外底与外中底黏合强度 | GB/T 21396-2008 |
| 6 | 防滑性能 | HG/T 3780-2005 |
| 7 | 压缩变形 | HG/T 2876-2009 |
| 8 | 拔出力 | HG/T 2877-2014 |
| 9 | 衬里和内垫摩擦色牢度 | QB/T 2882-2007 |
| 10 | 含氯酚 （五氯苯酚（PCP）、2,3,5,6—四氯苯酚（TeCP）） | GB/T 18414.1-2006 |
| 11 | 6价铬 | GB/T 22807-2008 |
| 12 | 可分解有害芳香胺染料 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 GB/T 19942-2019 |

表3 老年胶鞋

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整鞋屈挠性能 | HG/T 2871-2008 |
| 2 | (外底)防滑性能 | HG/T 3780-2005 |
| 3 | 围条与鞋帮黏合强度/帮底粘合强度 | GB/T 532-2008 HG/T 4805-2015 GB/T 21396-2008 相应产品标准 |
| 4 | 外底硬度 | GB/T 531.1-2008 相应产品标准 |
| 5 | 外底磨耗量 | GB/T 1689-2014 GB/T 9867-2008 相应产品标准 |
| 6 | 衬里和内垫摩擦色牢度 | QB/T 2882-2007 |
| 7 | 游离甲醛 | GB/T 2912.1-1998 GB/T 19941.1-2019 相应产品标准 |
| 8 | 可分解有害芳香胺染料 | GB/T 17592-2006 GB/T 19942-2019 相应产品标准 |

表4 其他鞋类

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 帮底剥离强度/底墙与帮面剥离强度 | GB/T 3903.3-2011 相应产品标准 |
| 2 | 鞋帮(帮带)拉出强度 | 相应产品标准 |
| 3 | 外底耐磨性能 | GB/T 3903.2-2017 相应产品标准 |
| 4 | 成鞋耐折性能 | GB/T 3903.1-2017 相应产品标准 |
| 5 | 帮底粘合强度 | GB/T 21396-2022 相应产品标准 |
| 6 | 外底与外中底粘合强度 | QB/T 2886-2007 GB/T 21396-2022 相应产品标准 |
| 7 | 外底硬度/成型底鞋跟硬度 | GB/T 3903.4-2017 相应产品标准 |
| 8 | 衬里和内垫摩擦色牢度 | QB/T 2882-2007 |
| 9 | 游离甲醛 | GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941.1-2019 相应产品标准 |
| 10 | 可分解有害芳香胺染料 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 GB/T 19942-2019 相应产品标准 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 25038-2010    胶鞋健康安全技术规范

GB/T 15107-2013  旅游鞋

GB/T 22756-2017  皮凉鞋

QB/T 1002-2015   皮鞋

QB/T 2955-2017   休闲鞋

QB/T 4329-2012   布鞋

HG/T 2018-2014   轻便胶鞋

HG/T 2182-2020   棉胶鞋

HG/T 4992-2016   慢跑胶鞋

HG/T 4994-2016   休闲胶鞋

HG/T 5294-2018   老年橡塑鞋

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。