珠海市市场监督管理局关于2025年珠海市

农用薄膜产品质量监督抽查结果的通告

根据《中华人民共和国产品质量法》《广东省产品质量监督条例》及《产品质量监督抽查管理暂行办法》等相关规定，2025年,珠海市市场监督管理局开展了农用薄膜产品质量监督抽查工作，现将有关情况通告如下：

一、基本情况

本次抽查涉及流通领域4家企业销售的4批次农用薄膜产品。经检验，未发现质量不合格产品。

二、抽查结果分析

本次监督抽查依据《农用薄膜产品质量监督抽查实施细则（2025版）》，对农用薄膜产品的外观、拉伸强度、断裂标称应变、直角撕裂强度、厚度极限偏差、厚度平均偏差等6个项目进行了检测。经检验，未发现不合格项目。

三、抽检企业及产品清单

| 序号 | 受检单位名称 | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 珠海市斗门区莲洲镇一敬水产服务中心 | 水产养殖专用膜 | 天时地利 | 0.075毫米 | 2025/10/13 | 未发现不合格 |
| 2 | 珠海市斗门区莲洲镇汇信饲料店 | 水产养殖冬棚膜 | 正太农膜 | 75um厚 | 2025/10/28 | 未发现不合格 |
| 3 | 珠海市斗门区莲洲镇洪哥水产服务中心 | 共挤水产养殖专用膜 | 汇愿 | 0.075mm厚 | 2025/10/26 | 未发现不合格 |
| 4 | 珠海农富种苗有限公司 | 聚乙烯薄膜 | 华鑫 | 宽60cm 厚度0.015mm | 2024/7/31 | 未发现不合格 |