珠海市市场监督管理局关于2025年珠海市塑料购物袋产品质量监督抽查结果的通告

根据《中华人民共和国产品质量法》《广东省产品质量监督条例》及《产品质量监督抽查管理暂行办法》等相关规定，2025年,珠海市市场监督管理局开展了塑料购物袋产品质量监督抽查工作，现将有关情况通告如下：

一、基本情况

本次抽查涉及流通领域4家企业销售的4批次塑料购物袋产品。经检验，发现不合格产品3批次。

二、抽查结果分析

本次监督抽查依据《塑料购物袋产品质量监督抽查实施细则（2025版）》，对塑料购物袋产品的环保要求、提吊试验、跌落试验、漏水性、封合强度、落镖冲击等6个项目进行了检测。经检验，发现不合格产品3批次，不合格项目为环保要求、跌落试验、落镖冲击。

三、抽检企业及产品清单

| 序号 | 受检单位名称 | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期 | 检验结论 | 不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 珠海鹏泰丰百货有限公司 | 非食品直接接触塑料购物袋 | / | 460mm×（250+130）mm×0.030mm | / | 不合格 | 环保要求、落镖冲击 |
| 2 | 珠海市香洲兴隆塑胶门市部 | 环美食品专用袋 | / | 460×（260+130）×0.025（mm） | / | 不合格 | 环保要求 |
| 3 | 珠海市香洲兴隆塑胶门市部 | 环保塑料购物袋 | / | 0.025≥260+140*450mm | / | 不合格 | 环保要求、跌落试验、落镖冲击 |
| 4 | 珠海鹏泰优选超市有限公司 | 塑料购物袋 | / | 460×（250+130）×0.025（mm） | / | 未发现不合格 | / |