珠海市市场监督管理局关于2025年珠海市建筑用保温材料（A1级不燃材料）产品质量监督抽查结果的通告

根据《中华人民共和国产品质量法》《广东省产品质量监督条例》及《产品质量监督抽查管理暂行办法》等相关规定，2025年，珠海市市场监督管理局开展了建筑用保温材料（A1级不燃材料）产品质量监督抽查工作，现将有关情况通告如下：

一、基本情况

本次抽查涉及流通领域3家企业销售的3批次建筑用保温材料（A1级不燃材料）产品。经检验，未发现质量不合格产品。

二、抽查结果分析

本次监督抽查依据《珠海市建筑用保温材料（A1级不燃材料）产品质量监督抽查实施细则（2025年版）》，对建筑用保温材料（A1级不燃材料）的炉内温升、质量损失率、持续燃烧时间、总热值等4个项目进行了检测。经检验，未发现不合格项目。

- 抽检企业及产品清单

| 序号 | 受检单位名称 | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 珠海市华美中天保温材料有限公司 | 岩棉板 | 华加斯 | 1200×600×50mm | 2025-05-15 | 未发现不合格 |
| 2 | 斗门区井岸镇富金发五金橡胶制品商行 | 岩棉板 | / | 1200×600×50mm/容重100kg/m³ | 2025-05-02 | 未发现不合格 |
| 3 | 珠海市香洲伟帅保温材料商行 | 岩棉板 | / | 1200×600×50mm/容重40kg/m³ | 2025-05-25 | 未发现不合格 |