珠海市市场监督管理局关于2025年珠海市

水泥产品质量监督抽查结果的通告

根据《中华人民共和国产品质量法》《广东省产品质量监督条例》及《产品质量监督抽查管理暂行办法》等相关规定，2025年，珠海市市场监督管理局开展了水泥产品质量监督抽查工作，现将有关情况通告如下：

一、基本情况

本次抽查涉及生产领域1家企业生产的2批次水泥产品，经检验，未发现质量不合格产品。

二、抽查结果分析

本次监督抽查依据《水泥产品质量监督抽查实施细则（2025年版）》，对通用硅酸盐水泥产品的不溶物、烧失量、三氧化硫、氧化镁、氯离子、水泥中水溶性铬(Ⅵ)、凝结时间、安定性、强度、细度、放射性核素限量；砌筑水泥产品的三氧化硫、氯离子、水泥中水溶性铬（Ⅵ）、细度、凝结时间、沸煮法安定性、保水率、强度、放射性等项目进行了检测。经验卷，未发现不合格项目。

- 抽检企业及产品清单

| 序号 | 受检单位名称 | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中材天山（珠海）水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 中材 | P.042.5R | 2025/9/17 | 未发现不合格 |
| 2 | 中材天山（珠海）水泥有限公司 | 切筑水泥 | 中材 | M32.5 | 2025/9/17 | 未发现不合格 |