珠海市市场监督管理局关于2025年珠海市

电线电缆产品质量监督抽查结果的通告

根据《中华人民共和国产品质量法》《广东省产品质量监督条例》及《产品质量监督抽查管理暂行办法》等相关规定，2025年，珠海市市场监督管理局开展了电线电缆产品质量监督抽查工作，现将有关情况通告如下：

一、基本情况

本次抽查涉及生产领域3家企业生产的3批次电线电缆产品。经检验，未发现质量不合格产品。

二、抽查结果分析

本次监督抽查依据《电线电缆产品质量监督抽查实施细则》，对电线电缆的标志、外形尺寸、绝缘厚度、护套厚度、绝缘电阻、导体电阻、成品电缆电压试验、绝缘线芯电压试验等8个项目进行了检测。未发现不合格项目。

- 抽检企业及产品清单

| 序号 | 受检单位名称 | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 珠海市迅甫电线电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 华南五羊 | 型号：BVR 规格：100m/卷 6mm2 | 2025/2/16 | 未发现不合格 |
| 2 | 珠海格力电工有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | —— | 型号：RV-90-1.500-黑 规格：1*1.5mm2 | 2025/11/10 | 未发现不合格 |
| 3 | 珠海中盛电线电缆有限责任公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘安装用软电线 | —— | 型号：AVR 规格：0.3mm2 | —— | 未发现不合格 |